Приложение №2 к Тендерной документации

«Утверждаю»

Заместитель директора

по производству Филиала

ТОО МНК «КазМунайТениз»

в городе Актау

___________Сарбаев А.С.

«___» ____________2019г.

Техническая спецификация

на закуп труб насосно-компрессорных                                                                                                 (Труба насосно-компрессорная Ø73 гладкая с муфтой) (далее – НКТ))

1. Назначение НКТ

Для применения (внутри обсадных колонн) в процессе эксплуатации нефтяных, газовых и нагнетательных скважин (для транспортировки продукции скважины или нагнетания рабочей среды).

2. Условия применения

Краткая характеристика скважины и продукции.

- Глубина залегания залежи - 2200-2400м;

- Пластовое давление - 150-190 кг/см2;

- Пластовая температура - 80°С;

- Содержание общей серы - 0,60%масс;

- Обводненность - 70%;

- Плотность попутной воды - 1,140 г/см³;

- Содержание СО² в попутном - 0,427%моль.

3. Конструктивные требования

НКТ 73мм,  (гладкие)

- Уровень требований к продукции - PSL-1;

- Вид изделия - Насосно-компрессорные трубы с резьбой и муфтами;

- Тип резьбового соединения – гладкие;

- Наружный диаметр - 73мм;

- Группа прочности – Е;

- Толщина стенки труб,  не менее - 5,51мм;

- Способ производства труб – бесшовный;

- Покрытие резьб муфты - на муфту должно быть нанесено покрытие методом термо-диффузионного цинкования;

- Защита резьбы при транспортировке и хранении - На все участки резьбы ниппеля и муфты должна быть нанесена консервационная смазка. Ниппель и муфта каждой трубы должны быть снабжены предохранителями резьб.

4. Обязательства Поставщика

4.1. Качество Товара, его упаковка и маркировка должны соответствовать техническим условиям завода-изготовителя. Качество Товара должно быть подтверждено сертификатом завода-изготовителя.

4.2. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не является бывшим в употреблении и изготовлен в полном соответствии с требованиями стандарта  и технических условий завода-изготовителя, техническая документация завода-изготовителя на товар утверждена и согласована в установленном порядке.

4.3. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар не имеет дефектов, связанных с применяемыми материалами или изготовлением изделий, и соответствует заявленным эксплуатационным характеристикам.

4.4. Вся трубная продукция перед отправкой должна пройти стендовое испытание и инспекцию на заводе-изготовителе.

4.5. Перед отправкой с завода-изготовителя НКТ также должно пройти независимое окончательное стендовое испытание, произведенное независимым инспектором, обладающим необходимым уровнем компетенции и сертифицированным в соответствии с Международными стандартами.

4.6. Производство, технический контроль, испытание и отгрузка насосно-компрессорных труб на заводе-изготовителе должна осуществляться Поставщиком под экспертным надзором  (далее – Инспекция) третьей стороны независимой экспертной организацией. При этом, Поставщик должен понимать, что Инспекция трубной продукции должна осуществляться за счет Поставщика. Проведение инспекции НКТ должна осуществляться силами персонала, имеющего опыт работы по инспекции насосно-компрессорных труб и которая обладает необходимым уровнем компетенций и сертифицирована в соответствии с Международными стандартами.

4.7. Для всей партии трубы НКТ предусмотреть поставку вместе с закупаемым товаром, герметизирующей смазки рекомендуемой производителем трубной продукции, с учетом норм расхода установленных изготовителем.

5. Срок и объем поставки:

5.1. Общий объем закупаемого НКТ– 100 тонн.

5.2. Срок поставки: 60 календарных дней со дня заключения договора о закупках.

6. Условия и место и условия поставки:

6.1. DDP (Incoterms 2010).

6.2. Товар подлежит поставке на склад Филиала ТОО «Морская нефтяная компания  «КазМунайТениз» в городе  Актау, который расположен вблизи станции Опорная (код 662604), Бейнеуском районе, Мангистауской области.

7. Сопроводительная документация

Сопроводительная документация (при осуществлении поставки закупаемого товара), которая подлежит предоставлению поставщиком при поставке товара:

- Технические условия на насосано-компрессорные трубы, в том числе на трубы с антикоррозионным покрытием;

- Сертификат происхождения товара;

- Сертификат качества товара;

- Отчет независимой экспертизы по изготовлению и испытанию закупаемого товара;

- Отчет о проведений испытаний закупаемого товара;

- Оригинал ж/д накладной, техническая документация.

8. Транспортирование и хранение

Маркировка, упаковка, транспортирование Товара должны соответствовать стандартам.

9. Гарантия изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие труб и муфт к ним требованиям нормативной документации при условии соблюдения процедур по эксплуатации и хранению труб.

10. Требования к оформлению  содержанию заявки потенциального

поставщика при подаче заявки на участие в тендере

Вместе с заявкой на участие в тендере потенциальным поставщиком должны быть приложены электронные копии следующих документов:

10.1. Техническая спецификация,  с указанием точных маркировок поставляемых насосно-компрессорных труб.

10.2.  Руководство по эксплуатации труб НКТ, содержащего требования по выбору момента затяжки резьбовых соединений, требования к резьбовым смазкам, технологии сборки НКТ, допустимым нагрузкам и т.д.;

Начальник ПТО                                      Сарыев Б.Р.

Исп.: Молданияз Е.А.

Тел.: 8 (7292)201-921